Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 ДУ160 полный проход

Материала корпуса крана:  PE 100, ПНД (HDPE) – полиэтилен низкого давления (высокой  плотности, равной 0,96 гр/см3)

Патрубки и корпус  шарового крана изготовлены из ПНД (HDPE) - полиэтилен низкого давления (высокой  плотности).  Удлинённые приварные патрубки длиной 132мм, рассчитанные на две сварки. Строительная длина шарового крана 742мм. Высота шарового крана 427мм. Вес шарового крана 27,2 кг. Толщина стенки патрубков 13,5мм. Полный проход (равный внутреннему проходу трубы) шарового крана равен 133мм.

Наличие индивидуального кода изделия на корпусе крана. Это уникальный номер для определения даты изготовления шарового крана (а также для определения партии материала, из которого кран был изготовлен). Приварные патрубки вварены в корпус методом раструбной сварки. Шар крана изготовлен из полипропилена, что обеспечивает большую устойчивость к механическим повреждениям. Овальность шара не превышает 30㎛, благодаря чему не возникает повреждения седла от трения. Адаптер (деталь, через которую к крану присоединяется шток управления) изготовлен из полипропилена, имеет увеличенную жесткость, и как следствие, высокую стойкость к механическим и природным воздействиям на кран. Размер квадрата адаптера (к которому присоединяется телескопический удлинитель штока) равен 51х51мм.  При присоединении телескопического удлинителя штока с поворотным механизмом, колба удлинителя должна полностью защищать адаптер крана от механических воздействий и загрязнения. В нижней части адаптера есть запорное приспособление, из-за которого поворот более чем на 90° невозможен. Внутри адаптера установлено уплотнительное кольцо, с помощью которого предотвращается попадание инородных частиц и повышается уровня герметичности. Уплотнительное кольцо выполнено из бутадиен - нитрильного каучука(NBR), имеющего повышенный уровень эластичности в эксплуатации при стандартном диапазоне температуры и давления.

Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 ДУ110 полный проход

Материала корпуса крана:  PE 100, ПНД (HDPE) – полиэтилен низкого давления (высокой  плотности, равной 0,96 гр/см3)

Патрубки и корпус  шарового крана изготовлены из ПНД (HDPE) - полиэтилен низкого давления (высокой  плотности).  Удлинённые приварные патрубки длиной 171мм, рассчитанные на две сварки. Строительная длина шарового крана 746мм. Высота шарового крана 322мм. Вес шарового крана 11 кг. Толщина стенки патрубков 10мм. Полный проход (равный внутреннему проходу трубы) шарового крана равен 90мм.

Наличие индивидуального кода изделия на корпусе крана. Это уникальный номер для определения даты изготовления шарового крана (а также для определения партии материала, из которого кран был изготовлен). Приварные патрубки вварены в корпус методом раструбной сварки. Шар крана изготовлен из полипропилена, что обеспечивает большую устойчивость к механическим повреждениям. Овальность шара не превышает 30㎛, благодаря чему не возникает повреждения седла от трения. Адаптер (деталь, через которую к крану присоединяется шток управления) изготовлен из полипропилена, имеет увеличенную жесткость, и как следствие, высокую стойкость к механическим и природным воздействиям на кран. Размер квадрата адаптера (к которому присоединяется телескопический удлинитель штока) равен 51х51мм.  При присоединении телескопического удлинителя штока с поворотным механизмом, колба удлинителя должна полностью защищать адаптер крана от механических воздействий и загрязнения. В нижней части адаптера есть запорное приспособление, из-за которого поворот более чем на 90° невозможен. Внутри адаптера установлено уплотнительное кольцо, с помощью которого предотвращается попадание инородных частиц и повышается уровня герметичности. Уплотнительное кольцо выполнено из бутадиен - нитрильного каучука(NBR), имеющего повышенный уровень эластичности в эксплуатации при стандартном диапазоне температуры и давления.

Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 ДУ90 полный проход

Материала корпуса крана:  PE 100, ПНД (HDPE) – полиэтилен низкого давления (высокой  плотности, равной 0,96 гр/см3)

Патрубки и корпус  шарового крана изготовлены из ПНД (HDPE) - полиэтилен низкого давления (высокой  плотности).  Удлинённые приварные патрубки длиной 160мм, рассчитанные на две сварки. Строительная длина шарового крана 705мм. Высота шарового крана 272мм. Вес шарового крана 7 кг. Толщина стенки патрубков 10мм. Полный проход (равный внутреннему проходу трубы) шарового крана равен 70мм.

Наличие индивидуального кода изделия на корпусе крана. Это уникальный номер для определения даты изготовления шарового крана (а также для определения партии материала, из которого кран был изготовлен). Приварные патрубки вварены в корпус методом раструбной сварки. Шар крана изготовлен из полипропилена, что обеспечивает большую устойчивость к механическим повреждениям. Овальность шара не превышает 30㎛, благодаря чему не возникает повреждения седла от трения. Адаптер (деталь, через которую к крану присоединяется шток управления) изготовлен из полипропилена, имеет увеличенную жесткость, и как следствие, высокую стойкость к механическим и природным воздействиям на кран. Размер квадрата адаптера (к которому присоединяется телескопический удлинитель штока) равен 51х51мм.  При присоединении телескопического удлинителя штока с поворотным механизмом, колба удлинителя должна полностью защищать адаптер крана от механических воздействий и загрязнения. В нижней части адаптера есть запорное приспособление, из-за которого поворот более чем на 90° невозможен. Внутри адаптера установлено уплотнительное кольцо, с помощью которого предотвращается попадание инородных частиц и повышается уровня герметичности. Уплотнительное кольцо выполнено из бутадиен - нитрильного каучука(NBR), имеющего повышенный уровень эластичности в эксплуатации при стандартном диапазоне температуры и давления.

Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 ДУ63 полный проход

Материала корпуса крана:  PE 100, ПНД (HDPE) – полиэтилен низкого давления (высокой  плотности, равной 0,96 гр/см3)

Патрубки и корпус  шарового крана изготовлены из ПНД (HDPE) - полиэтилен низкого давления (высокой  плотности).  Удлинённые приварные патрубки длиной 130мм, рассчитанные на две сварки. Строительная длина шарового крана 632мм. Высота шарового крана 222мм. Вес шарового крана 3,7 кг. Толщина стенки патрубков 8,5мм. Полный проход (равный внутреннему проходу трубы) шарового крана равен 46мм.

Наличие индивидуального кода изделия на корпусе крана. Это уникальный номер для определения даты изготовления шарового крана (а также для определения партии материала, из которого кран был изготовлен). Приварные патрубки вварены в корпус методом раструбной сварки. Шар крана изготовлен из полипропилена, что обеспечивает большую устойчивость к механическим повреждениям. Овальность шара не превышает 30㎛, благодаря чему не возникает повреждения седла от трения. Адаптер (деталь, через которую к крану присоединяется шток управления) изготовлен из полипропилена, имеет увеличенную жесткость, и как следствие, высокую стойкость к механическим и природным воздействиям на кран. Размер квадрата адаптера (к которому присоединяется телескопический удлинитель штока) равен 51х51мм.  При присоединении телескопического удлинителя штока с поворотным механизмом, колба удлинителя должна полностью защищать адаптер крана от механических воздействий и загрязнения. В нижней части адаптера есть запорное приспособление, из-за которого поворот более чем на 90° невозможен. Внутри адаптера установлено уплотнительное кольцо, с помощью которого предотвращается попадание инородных частиц и повышается уровня герметичности. Уплотнительное кольцо выполнено из бутадиен - нитрильного каучука(NBR), имеющего повышенный уровень эластичности в эксплуатации при стандартном диапазоне температуры и давления.